# Kleje anaerobowe Permabond

| Symbol | Charakterystyka | Kolor | Lepkość (mPa.s) | Szczelina Max(mm) | Wytrzymałość na ścinanie stal (MPa) | Wytrzymałość na skręcanie (Nm) | Przebieg utwardzania | Zakres temp. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Wstępny | Roboczy (60%) | °C |
| A1042 | Zabezpieczanie gwintów | Niebieski | 8000 | 0.12 | 12 | 10 | 5-10 min | 30 min | -55 do +150 |
| A1044 | Uszczelnianie gwintów rur | Biały | 70000 tiksotropowy | 0.5 | 17 | 18 | 10-25 min | 1 godz. | -55 do +150 |
| A1046 | Mocowanie współosiowe | Zielony | 9000 | 0.25 | 25 | 25 | 5-10 min | 30 min | -55 do +150 |
| A011 | Niska wytrzymałość (gwinty) | Czerwony | 500 | 0.12 | 5 | 5 | 10-25 min | 1 godz. | -55 do +150 |
| A025 | Wytrzymały na wysokie temp. | Pomarańczowy | 750 | 0.2 | 8 | 20 | 10-25 min | 2 godz. | -55 do +200 |
| A113 | Zabezpieczanie gwintów | Niebieski | 500 | 0.12 | 12 | 10 | 10-25 min | 1 godz. | -55 do+150 |
| A118 | Mocowanie współosiowe | Zielony | 500 | 0.12 | 21 | 25 | 10-25 min | 1 godz. | -55 do +150 |
| A126 | Niska lepkość, ogólnego stosowania | Zielony | 30 | 0.05 | 21 | 25 | 10-25 min | 1 godz. | -55 do +150 |
| A129 | Uszczelnianie gwintów rur | Pomarańczowy | 65000 tiksotropowy | 0.5 | 12 | 10 | 10-25 min | 1 godz. | -55 do +150 |
| A130 | Zabezpieczanie gwintów | Niebieski | 8000 | 0.12 | 12 | 10 | 10-25 min | 1 godz. | -55 do +150 |
| A131 | Uszczelnianie gwintów rur | Biały | 40000 tiksotropowy | 0.5 | 6 | 8 | 30-60 min | 2 godz. | -55 do +150 |
| A134 | Mocowanie współosiowe | Zielony | 70000 tiksotropowy | 0.5 | 21 | 25 | 10-25 min | 1 godz. | -55 do +150 |
| A136 | Uszczelnianie kołnierzy | Czerwony | 75000 tiksotropowy | 0.5 | 12 | 10 | 30-60 min | 2 godz. | -55 do +150 |
| F201 | Mocowanie współosiowe | Brązowy | 9000 | 0.2 | 30 | 25 | 10-25 min | 1 godz. | -55 do +100 |
| F202 | Mocowanie współosiowe | Brązowy | 135000 tiksotropowy | 0.5 | 30 | 25 | 10-25 min | 1 godz. | -55 do +100 |
| MH196 | Uszczelnianie kołnierzy | Czerwony | 150000 tiksotropowy | 0.5 | 13 | 15 | 10-20 min | 1 godz. | -55 do +200 |
| LH197 | Uszczelnianie kołnierzy | Zielony | 34000 tiksotropowy | 0.3 | 6 | 4 | 20-40 min | 3-6 godz. | -55 do+150 |
| MH199 | Uszczelnianie kołnierzy | Czerwony | 175000 tiksotropowy | 0.5 | 10 | 6 | 15-30 min | 3-6 godz. | -55 do +200 |
| HM129 | Zabezpieczanie gwintów | Czerwony | 500 | 0.15 | 20 | 17 | 10-20 min | 1-3 godz. | -55 do +230 |
| HH131 | Zabezpieczanie gwintów | Czerwony | 10000 tiksotropowy | 0.3 | 20 | 20 | 20-40 min | 3-6 godz. | -55 do +230 |
| MH052 | Uszczelnianie gwintów rur | Żółty | 50000 tiksotropowy | 0.5 | 20 | 4 | 15-30 min | 1-3 godz. | -55 do +150 |
| HM162 | Mocowanie współosiowe | Zielony | 900 | 0.2 | 35 | 28 | 2-5 min | 1-3 godz. | -55 do +200 |
| HM165 | Mocowanie współosiowe | Zielony | 10000 tiksotropowy | 0.3 | 20 | 20 | 20-40 min | 3-6 godz. | -55 do +230 |
| HH167 | Mocowanie współosiowe | srebrny | pasta | 0.5 | 35 | 10 | 15-30 min | 3-6 godz. | -55 do +150 |