Kleje cyjanoakrylowe Permabond

| Symbol | Charakterystyka | Lepkość (mPa.s) | MAX szczelina (mm) | Wytrzymałość na rozciąganie, stal (MPa) | Czas wiązania (sek) | Zakres Temp. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Guma | Tworzywo sztuczne | Metal | °C |
| 101 | Bardzo niska lepkość, przenikający | 2 | 0.025 | 20 | 7 | 12 | 40 | -30 do +85 |
| 102 | Ogólne przeznaczenie | 100 | 0.125 | 25 | 10 | 20 | 40 | -30 do +85 |
| 240 | Wysoka lepkość, powolne utwardzanie | 2200 | 0.375 | 25 | 15 | 30 | 55 | -30 do +85 |
| 105 | Różne rodzaje gumy ( EPDM) | 45 | 0.100 | 20 | 6 | 12 | 50 | -30 do +85 |
| 737 | Wzmocniony – odporny na uderzenia i odrywanie.Czarny. | 3000 | 0.500 | 25 | 10 | 10 | 30 | -40 do +120 |
| 791 | Szybkie utwardzanie, niska lepkość | 40 | 0.100 | 20 | 2 | 4 | 7 | -30 do +85 |
| 792 | Szybkie utwardzanie, ogólne przeznaczenie | 75 | 0.125 | 20 | 2 | 4 | 7 | -30 do +85 |
| 910 | Klejenie metali | 100 | 0.125 | 30 | 15 | 20 | 40 | -30 do +95 |
| 920 | Odporny na wysoką temp. | 100 | 0.125 | 20 | 15 | 15 | 20 | -30 do +250 |
| 2010 | Bardzo szybkie utwardzanie | Tiksotropowy | 0.375 | 20 | 4 | 6 | 15 | -30 do +85 |
| 2048 | Słaby zapach, słaby nalot | 50 | 0.100 | 15 | 5 | 30 | 30 | -30 do +70 |
| 2050 | Elastyczny – zwiększona wytrzymałość na odrywanie | 1500 | 0.200 | 18 | 5 | 10 | 15 | -30 do +85 |
| 940 | Słaby zapach, słaby nalot | 7 | 0.030 | 18 | 5 | 15 | 20 | -30 do +85 |
| 941 | Słaby zapach, słaby nalot | 30 | 0.050 | 18 | 5 | 20 | 25 | -30 do +85 |
| 943 | Słaby zapach, słaby nalot | 125 | 0.150 | 18 | 10 | 25 | 35 | -30 do +85 |
| 947 | Słaby zapach, słaby nalot | 1350 | 0.250 | 18 | 5 | 20 | 25 | -30 do +85 |
| 801 | Odporny na wysoką temp. | 40 | 0.050 | 17 | 5 | 20 | 20 | -30 do +130 |
| 802 | Odporny na wysoką temp. | 140 | 0.150 | 30 | 5 | 20 | 20 | -30 do +160 |
| 820 | Odporny na wysoką temp. | 100 | 0.150 | 30 | 5 | 20 | 20 | -30 do +200 |
| 2011 | Nie spływający żel | Tiksotropowy | 0.500 | 15 | 5 | 25 | 50 | -30 do +85 |